Příloha č. 5

Technické podmínky

Veřejná zakázka:	Dodávka stavebního materiálu.

Zadavatel:	Technické služby Litvínov s.r.o., S.K.Neumanna 1521, 436 01 Litvínov, IČ: 254 23 835.

Zadavatel stanovil technické podmínky pro dodávku stavebního materiálu takto:

Zámková dlažba:

1) šířka 162 mm, délka 197 mm a výška 40 mm,

materiál – vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba s nízkou obrusností,

mrazuvzdorná s odolností proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, s dobrými

adhézními vlastnostmi. Povrch rovný pro snadný pojezd. Složení betonu musí splňovat normu

ČSN 206-1 na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4, barva přírodní,

2) šířka 97 mm, délka 197 mm a výška 40 mm,

materiál – vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba s nízkou obrusností,

mrazuvzdorná s odolností proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, s dobrými

adhézními vlastnostmi. Povrch rovný. Složení betonu musí splňovat normu ČSN 206-1 na

mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4, barva přírodní,

Obrubníky:

1) skladební rozměr šířka 50 mm, délka 500 mm, výška 200 mm,

parkový obrubník z vibrolisovaného betonu, s vysokou pevností, mrazuvzdorný s odolností

proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Styk jednotlivých kusů zabezpečen

na pero a drážku, barva přírodní,

2) skladební rozměr šířka 50 mm, délka 1000 mm, výška 200 mm, parkový obrubník

z vibrolisovaného betonu, s vysokou pevností, mrazuvzdorný s odolností proti působení vody

a chemických rozmrazovacích látek. Styk jednotlivých kusů zabezpečen na pero a drážku,

barva přírodní,

3) skladební rozměr šířka 80 mm, délka 500 mm, výška 250 mm, parkový obrubník

z vibrolisovaného betonu, s vysokou pevností, mrazuvzdorný s odolností proti působení vody

a chemických rozmrazovacích látek. Styk jednotlivých kusů se provádí na sraz, barva

přírodní,

4) skladební rozměr šířka 80 mm, délka 1000 mm, výška 250 mm, parkový obrubník

z vibrolisovaného betonu, s vysokou pevností, mrazuvzdorný s odolností proti působení vody

a chemických rozmrazovacích látek. Styk jednotlivých kusů se provádí na sraz, barva

přírodní,

5) skladební rozměr šířka 150/120 mm, délka 1000 mm, výška 250 mm, silniční obrubník

z vibrolisovaného betonu, s vysokou pevností a odolností proti mechanickému namáhání,

mrazuvzdorný s odolností proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Styk

jednotlivých kusů se provádí na sraz, barva přírodní,

6) skladební rozměr šířka 150 mm, délka 1000 mm, výška 150 mm, silniční obrubník

nájezdový z vibrolisovaného betonu, s vysokou pevností a odolností proti mechanickému

namáhání, mrazuvzdorný s odolností proti působení vody a chemických rozmrazovacích

látek. Styk jednotlivých kusů se provádí na sraz, barva přírodní,

Palisády:

1) rozměr šířka 120 mm, délka 180 mm, výška 600 mm,

materiál - z vibrolisovaného betonu, s vysokou pevností, mrazuvzdorný s odolností proti

působení vody a chemických rozmrazovacích látek, barva přírodní,

2) rozměr šířka 120 mm, délka 180 mm, výška 800 mm,

materiál - z vibrolisovaného betonu, s vysokou pevností, mrazuvzdorný s odolností proti

působení vody a chemických rozmrazovacích látek, barva přírodní,

Zatravňovaní dlažba:

1) šířka 400 mm, délka 600 mm a výška 100 mm,

materiál – vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba, mrazuvzdorná

s odolností proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, s dobrými adhézními

vlastnostmi, barva přírodní,

Betonový potěr:

dodávka v pytlích o hmotnosti 30 kg.